CONDITIONS DE COUPE

TOURNAGE

| Outil à plaquette Carbure |
| --- |
| MATIERE | Vitesse de coupe EBAUCHE | Avance EBAUCHE |
| Acier non allié | 250 | 0,4 |
| Acier faiblement allié | 180 | 0,4 |
| Acier fortement allié | 150 | 0,4 |
| Fontes | 200 | 0,4 |
| Alliage d’Aluminium | 600 | 0,4 |

| Outil ARS |
| --- |
| MATIERE | Vitesse de coupe EBAUCHE | Avance EBAUCHE |
| Acier non allié | 50 | 0,1 |
| Acier faiblement allié | 30 | 0,2 |
| Acier fortement allié | 25 | 0,2 |
| Fontes | 30 | 0,2 |
| Alliage d’Aluminium | 100 | 0,3 |

FRAISAGE

| Outil à plaquette Carbure |
| --- |
| MATIERE | Vitesse de coupe EBAUCHE | Avance EBAUCHE |
| Acier non allié | 200 | 0,2 |
| Acier faiblement allié | 180 | 0,2 |
| Acier fortement allié | 160 | 0,2 |
| Fontes | 120 | 0,2 |
| Alliage d’Aluminium | 400 | 0,2 |

| Outil ARS |
| --- |
| MATIERE | Vitesse de coupe EBAUCHE | Avance EBAUCHE |
| Acier non allié | 50 | 0,1 |
| Acier faiblement allié | 40 | 0,15 |
| Acier fortement allié | 25 | 0,15 |
| Fontes | 40 | 0,15 |
| Alliage d’Aluminium | 120 | 0,2 |

IMPORTANT : Fraise 2T coupe au centre : diviser l’avance par 3 pour le travail de perçage

CENTRAGE - PERCAGE

| Outil ARS |
| --- |
| MATIERE | Vitesse de coupe EBAUCHE | Avance EBAUCHE |
| Acier non allié | 30 |  |
| Acier faiblement allié | 20 |  |
| Acier fortement allié | 10 |  |
| Fontes | 20 |  |
| Alliage d’Aluminium | 50 |  |

AVANCE :

Super finition	f = 0,05 - 0,15 mm/tr	a = 0,2 - 2 mm

Finition		f = 0,1 - 0,3 mm/tr	a = 0,5 – 2 mm

½ Finition	f = 0,2 – 0,5 mm/tr	a = 1,5 – 4 mm

Ebauche		f = 0,4 – 1,5 mm/tr	a = 3 – 15 mm

|  | SOLUTIONS |
| --- | --- |
|  | Réduire la vitesse de coupe | Augmenter la vitesse de coupe | Réduire l’avance | Augmenter l’avance | Réduire la profondeur de coupe | Augmenter la profondeur de coupe | Choisir une nuance plus résistance à l’usure | Choisir une nuance plus tenace | Choisir un petit rayon de bec | Choisir une géométrie positive |
| PROBLEMES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Usure en dépouille rapide | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Usure en entaille | X |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Usure en cratère rapide | X |  | X |  |  |  | X |  |  | X |
| Déformation plastique | X |  | X |  |  |  | X |  |  |  |
| Formation d’arête rapportée |  | X |  |  |  |  |  |  |  | X |
| Petites fissures perpendiculaires à l’arête de coupe |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Petites fractures de l’arête (écaillage) |  | X |  |  |  |  |  | X |  | X |
| Rupture de plaquette |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |
| Copeaux longs enchevêtrés |  |  |  | X |  | X |  |  | X |  |
| Vibration | X |  |  | X | X |  |  |  | X | X |

# Text boxes

LES OPERATIONS DE TOURNAGE

Finition : 	 4/3 Vc Eb

Perçage :	 3/4 Vc Eb

Alésage :	 3/4 Vc Eb

Filetage :	 1/3 Vc Eb

Tronçonnage : 	 1/2 Vc Eb

Alésoir machine : 1/4 Vc Eb

## AVANCE FRAISAGE

fZ Fin =

Fraise 3T = fZ x 0,4

Nota : f Eb = 0,5 X Rayon de bec

## RAYON DE BEC

Ebauche : r( = 0,8 à 1,2

Finition :  r( = 0,4